## Slide 1: Stato solido
Florence, Attwood « Le basi chimico-fisiche della
Tecnologia Farmaceutica»

## Slide 2
La natura della forma cristallina può influenzare:
Stabilità allo stato solido
Proprietà di flusso
Disponibilità biologica
Le proprietà del cristallo influenzano la velocità di dissoluzione

## Slide 3: Struttura cristallina
Disposizione molto ordinata di molecole ed atomi tenuti insieme da interazioni non-covalenti

## Slide 4
La componente base del cristallo è la CELLA UNITARIA la cui ripetizione nelle 3 dimensioni produce il cristallo
È tipica di uno specifico cristallo contenendo sempre lo stesso numero di molecole o ioni.
Anche se la misura e la forma dei cristalli possono variare, gli angoli tra le facce del cristallo rimangono costanti.

## Slide 6
Le strutture in figura hanno atomi o molecole solo agli angoli della cella unitaria, ma è possibile trovare celle unitarie con atomi e molecole al centro delle facce superiori ed inferiori (a lati centrati), al centro di ogni faccia (a facce centrate) o con un singolo atomo al centro del cristallo (a corpo centrato).
Questo tipo di disposizione non si ritrova in tutte le celle unitarie e complessivamente ci sono 14 possibili tipi di celle unitarie.

## Slide 7
Per i farmaci:
triclina
monoclina
ortorombica

## Slide 8
Si possono identificare i vari piani di un cristallo usando il sistema degli indici di MILLER.
Consideriamo il reticolo bidimensionale rettangolare formato da celle unitarie di lati a e b

## Slide 9
Consideriamo 3 serie di piani reticolari.
Un modo per individuarli è quello di indicare ciascuna serie con le distanze lungo gli assi dal punto in cui il piano incrocia l’asse.
La serie di piani L non interseca l’asse a e incrocia l’asse b ad intervalli uguali alla lunghezza della cella unitaria. Si può indicare questa serie di piani come (∞, 1).
La serie M interseca l’asse a ad una distanza pari a 3 celle unitarie e l’asse b a 2 quindi questi piani si denotano come (3,2).
La serie N avrebbe i numeri (-1,1).

## Slide 10
Introduciamo l’asse c: esso si estende all’interno del foglio.
Le serie considerate non incrociano l’asse c e quindi si potrebbe pensare che lo intersechino all’∞.
Quindi:
L (∞,1, ∞) (0,1,0)
M (3, 2, ∞) Se consideriamo i reciproci dei numeri (1/3,1/2,0)
N (-1, 1, ∞) (-1,1,0)
Eliminando le frazioni M (2,3,0)

## Slide 11
Quindi L (010), M (230), N (110)

## Slide 12: La forma dei cristalli
I cristalli di una sostanza possono variare in grandezza, sviluppo di una faccia rispetto all’altra, numero e tipo delle facce.
Possono cioè avere differenti abiti cristallini
(aghi, a colonna, lamellari, tubolari…)

## Slide 13
La forma del cristallo è descritta da:
Abito
Combinazione di forme cristallografiche.
Due cristalli con lo stesso abito possono avere una differente combinazione di facce

## Slide 14
Anche se farmaci con diverso abito possono non presentare differenze rilevanti di biodisponibilità, l’abito cristallino ha enorme importanza in ambito tecnologico.
Es. i cristalli a piastra sono più facili da iniettare rispetto a quelli aghiformi
Diversi abiti possono scorrere o essere compressi diversamente

## Slide 15: Cristallizzazione
3 processi: sovrasaturazione della soluzione
formazione di nuclei cristallini
crescita cristallina intorno ai nuclei
La sovrasaturazione può essere ottenuta per raffreddamento, evaporazione, aggiunta di precipitante o reazioni che cambiano il soluto
E’ il processo inverso della dissoluzione: l’embrione si forma per collisione, addizione di semi o germi, presenza di sporco o impurezze

## Slide 16
Le teorie di Noyes e Whitney e di Nerst considerano che il materiale è depositato continuamente sulla faccia del cristallo ad una velocità che è proporzionale alla differenza di concentrazione tra la superficie ed il bulk della soluzione:
dove A è la superficie del cristallo. Poiché km è uguale a D/d, dove D è il coefficiente di diffusione e d è lo spessore dello strato di diffusione, il grado di agitazione influenza la crescita del cristallo.
In generale la velocità di crescita di un cristallo è più lenta della dissoluzione.
L’equazione
Dove kg è il coefficiente di crescita cristallina, descrive meglio il processo.

## Slide 17
I tensioattivi possono alterare la forma cristallina.

## Slide 18
Se si aumenta la concentrazione del tensioattivo non si ottengono piatti esagonali, ma lunghi bastoncelli ed aghi.
Le facce la cui crescita è depressa sono quelle dove maggiore è l’adsorbimento del tensioattivo.
I cationi interagiranno con i gruppi COOH (001)
Gli anioni interagiranno con la parte idrofobica (110) e (010) a causa della repulsione dei COOH

## Slide 19: Polimorfismo
Si verifica quando le molecole si dispongono nel cristallo in 2 o più modo diversi, si posizionano diversamente nel reticolo cristallino o presentano cambi di orientazione o conformazione ai siti reticolari.
Queste modifiche comportano cambiamenti nella diffrazione dei raggi X. I polimorfi hanno proprietà fisiche e chimiche differenti; per es. possono avere punti di fusione e solubilità diversi.

## Slide 21
Lo spirolattone è un diuretico che cristallizza in due forme polimorfe.
La I si forma quando il solido si scioglie in acetone ad una temperatura prossima al suo punto di ebollizione e si raffredda.
La II quando il solido si scioglie in acetone o diossano e il solvente si lascia evaporare a temperatura ambiente.

## Slide 22
Vi sono anche differenze negli abiti cristallini.
I punti di fusione sono differenti:
Forma 1 205°C
Forma 2 210°C

## Slide 25: Conseguenze farmaceutiche del polimorfismo
I polimorfi hanno contenuti energetici diversi.
Quindi la forma polimorfa a più bassa energia sarà la più stabile e gli altri polimorfi tenderanno a trasformarsi in essa.
Questo può produrre problemi nella formulazione.
In modo particolare si possono avere variazioni di biodisponibilità, per variazione di solubilità o di punto di fusione.
Il problema è particolarmente importante quando la differenza di energia è elevata.

## Slide 26
Le concentrazioni ematiche ottenute con il 100% del polimorfo B sono circa 7 volte maggiori di quelle con il polimorfo A

## Slide 27: Idrati cristallini
Alcuni composti cristallizzando possono trattenere nella struttura cristallina parte del solvente e vengono chiamati solvati cristallini o idrati cristallini qualora il solvente sia acqua.
Il solvente può risultare legato al cristallo ad esempio attraverso legami idrogeno. Questi solvati sono molto stabili e difficili da desolvatare. Possiamo pensare a questi come solvati polimorfi.
Se il solvente si trova invece inserito negli spazi vuoti del cristallo, esso si perde più facilmente, la sua perdita non distrugge il reticolo cristallino e parliamo di solvato pseudo-polimorfo.

## Slide 28: Conseguenze farmaceutiche della formazione dei solvati
Le forme idrate o anidre di un composto farmaceutico possono avere punti di fusione e solubilità tanto diversi da influenzare il loro comportamento farmaceutico.
La glutetimide in forma anidra ha p.f. 83°C e solubilità 0.042% a 25°C, mentre quella idrata ha p.f. 68°C e solubilità 0.026% a 25°C.
In generale le forme anidre mostrano maggiore solubilità
Le forme idrate interagiscono già con l’acqua intimamente e l’energia rilasciata dalla rottura del cristallo e dall’interazione con il solvente è minore

## Slide 30: Anche la velocità di dissoluzione può variare considerevolmente. I 2 solvati C e B si riferiscono a cicloesano e benzene

## Slide 31: Differenze di solubilità e velocità di dissoluzione possono portare a differenze apprezzabili di biodisponibilità

## Slide 33
Ricordiamo la Legge di Noyes e Whitney che regola i processi di dissoluzione:
dw = k(cs – c) dove k = DA/d
dt

## Slide 34: Importanza biofarmaceutica della granulometria

## Slide 37: Bagnabilità delle polveri

## Slide 38: Angolo di contatto e bagnabilità di superfici solide

## Slide 40: Dispersioni solide