## Slide 1: DLS e SEM

## Slide 2
Dynamic Light Scattering (DLS, noto anche come spettroscopia di correlazione dei fotoni o scattering della luce quasi elastica ) è una delle tecniche di diffusione della luce più popolari perché consente il dimensionamento delle particelle fino a 1 nm di diametro. Le applicazioni tipiche sono emulsioni, micelle, polimeri, proteine, nanoparticelle o colloidi. Il principio di base è semplice: il campione viene illuminato da un raggio laser e le fluttuazioni della luce diffusa vengono rilevate ad un angolo di diffusione noto θ da un rivelatore di fotoni.
I semplici strumenti DLS che misurano ad angolo fisso possono determinare la dimensione media delle particelle in un intervallo di dimensioni limitato. Strumenti multi-angolo più elaborati possono determinare la distribuzione completa delle dimensioni delle particelle .
Da un punto di vista microscopico, le particelle disperdono la luce e quindi danno informazioni sul loro movimento. L'analisi della fluttuazione della luce diffusa produce così informazioni sulle dimensioni delle particelle. Sperimentalmente si caratterizzano le fluttuazioni di intensità calcolando la funzione di correlazione di intensità, la cui analisi fornisce il coefficiente di diffusione delle particelle (noto anche come costante di diffusione).

## Slide 4
Il principio di diffusione dinamica della luce si basa sul concetto che particelle e molecole sono in costante movimento termico (moto browniano), diffondono ad una velocità correlata alle loro dimensioni; le particelle più piccole diffondono più velocemente delle particelle più grandi.
La velocità del movimento browniano è anche determinata dalla temperatura, quindi un controllo preciso della temperatura è essenziale per una misurazione accurata delle dimensioni.
Per misurare la velocità di diffusione, si osserva lo schema a chiazze prodotto illuminando le particelle con un laser. L'intensità di scattering ad un angolo specifico fluttuerà nel tempo, e questo viene rilevato usando un sensibile rivelatore a fotodiodo (APD). Le variazioni di intensità vengono analizzate con un auto-correlatore digitale che genera una funzione di correlazione. Questa curva può essere analizzata per fornire le dimensioni e la distribuzione delle dimensioni.

## Slide 6
ll potenziale zeta è un indicatore chiave della stabilità colloidale. Maggiore è l'entità del potenziale zeta (cioè altamente positivo o altamente negativo), più stabile è il colloide.
Un potenziale zeta di magnitudo inferiore indica un colloide meno stabile, in cui le particelle tenderanno ad aggregarsi o coagularsi. Pertanto, la conoscenza del potenziale zeta è importante per ottimizzare i processi di produzione e per il controllo di qualità.
Le misure di potenziale zeta richiedono l'applicazione di un campo elettrico al campione.

## Slide 8: SEM
La Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) non sfrutta i fotoni della luce come la microscopia ottica ma un fascio di elettroni che colpisce il campione.
Grazie alla lunghezza d’onda degli elettroni di molto inferiore rispetto a quella dei fotoni il potere di risoluzione di un microscopio elettronico a scansione è nettamente superiore rispetto a quella di un microscopio ottico.
Inoltre anche la profondità di campo di un SEM è molto più elevata consentendo immagini perfette anche per campioni tridimensionali (con uno spessore elevato).

## Slide 9
Il microscopio elettronico è un tipo di microscopio che non sfrutta la luce come sorgente di radiazioni, ma un fascio di elettroni. Fu inventato dai tedeschi Ernst Ruska e Max Knoll nel 1931.
Poiché il potere di risoluzione di un microscopio è inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda della radiazione che esso utilizza, usando un fascio di elettroni è possibile raggiungere una risoluzione di parecchi ordini di grandezza superiore.

## Slide 10
La sorgente di elettroni di un microscopio elettronico a scansione può essere un filamento di tungsteno, oppure nei SEM da banco più sensibili e performanti un filamento di esaboruro di lantanio(LaB6) o di cerio (CeB6).
Il campione viene mantenuto sotto vuoto per evitare che l’aria disturbi la creazione del fascio di elettroni. Il campione deve essere conduttivo, altrimenti produrrebbe cariche elettrostatiche che disturberebbero la rivelazione del segnale.
Nel caso di campioni non conduttivi, essi possono essere metallizzati con degli apparecchi specifici (Sputter Coater) o più semplicemente, nei microscopi elettronici SEM che lo consentono, analizzati in basso vuoto con dei porta-campioni (holder) adatti.

## Slide 11
In un microscopio elettronico a scansione SEM il campione viene sottoposto ad una scansione riga per riga con il fascio di elettroni su un’area specifica.
In risposta vengono riemessi dal campione diversi segnali: elettroni di back-scattering, elettroni secondari, raggi X, etc. Il campione viene mantenuto sottovuoto per evitare interferenze.
A parità di voltaggio di accelerazione, la penetrazione del fascio di elettroni varia in funzione del numero atomico dell’elemento, o meglio è maggiore in materiali più leggeri e minore in materiali più pesanti. Di conseguenza anche la quantità di elettroni di back-scattering riemessi dal campione, e rilevati da uno specifico detector, sarà proporzionale alla durezza del materiale stesso. Per questa ragione le immagini ottenute al SEM con un detector di back-scattering mostrano una scala di grigi che può essere connessa alla tipologia di materiale in questo modo:
materiali leggeri=immagini più scure (gli elettroni penetrano di più e quindi ne vengono riemessi pochi)
materiali pesanti=immagini più chiare (gli elettroni penetrano meno e quindi ne vengono riemessi molti)

## Slide 13: TEM
In TEM gli elettroni che costituiscono il fascio attraversano una sezione nella quale, in precedenza, è stato creato il vuoto, per poi passare completamente attraverso il campione. Questo, dunque, deve avere uno spessore estremamente ridotto, compreso tra 50 e 500 nm. Il potere di risoluzione (la minima distanza fra due punti per la quale si possono distinguere come tali e non come uno solo) è di circa 0,2 nm, cioè circa 500 mila volte maggiore di quello dell'occhio umano contro il nm dei migliore SEM. Questo tipo di microscopio è fornito, lungo l'asse elettro-ottico, di complessi sistemi che sfruttando la modificazione di campi elettrici e magnetici, sono di conseguenza in grado di pilotare gli elettroni attraverso "lenti" magnetiche necessarie ad allargare considerevolmente il fascio di elettroni, già passati attraverso il campione, per far sì che l'immagine risulti ingrandita.
Il campione consiste in sezioni, come si è detto, molto sottili, appoggiate su di un piccolo dischetto in rame o nichel (del diametro di pochi millimetri) fenestrato di solito a rete ("retino") in modo che la sezione possa essere osservata tra le sue maglie senza interposizione di vetro (a differenza di quello che avviene nel microscopio ottico) che non sarebbe attraversato dagli elettroni. Questi ultimi infatti non possono attraversare materiali spessi.
Il fascio di elettroni colpisce uno schermo fluorescente (sensibile agli stessi) proiettando su di esso un'immagine reale e fortemente ingrandita della porzione di campione precedentemente attraversata. Questo microscopio fornisce le immagini in bianco e nero