## Slide 1
In regime diffusivo, poichè la velocità media misurata è minore di quella ottenibile in regime cinetico, l’Eatt misurata risulta bassa (anche ≤ 5 kcal/mol quando c'è diffusione esterna);
Controllo cinetico
diffusione interna - nei pori
diffusione esterna – trasferimento di massa
The internal surface of catalyst pore is totally utilized
(mol s-1 g-1)
ln r

## Slide 2
“Turnover number” N (Boudart, 1972) o “Turnover frequency” TOF
Rappresenta la normalizzazione della velocità specifica per la concentrazione di siti attivi
espressa come L, atomi per grammo di campione (atomi / g)
oppure come ds, densità superficiale, atomi per unità d’area (atomi / nm2)
ds (siti attivi/nm2) = L (siti attivi /g) /As (nm2/g)
As = area superficiale specifica del catalizzatore
N è la velocità specifica realizzata dal singolo sito attivo, ad una certa T e composizione della miscela!
N permette di confrontare l’attività catalitica di specie attive in catalizzatori diversi (ad es. diversi per area superficiale, struttura del campione, quantità totale di specie attive)
“It is simply defined as the number of revolutions of the catalytic cycle per unit time, generally the second. It is a chemical reaction rate, a differential quantity depending on temperature, pressure, and concentrations.”
r = N • L = kapp [A]a  k’ [siti attivi] e-Ea/RT [A]a  r  L
r = N • As • ds  r  ds
N = TOF = = =
Digitare l'equazione qui.
=
In reattore a letto fisso, N si ottiene da misure di conversione, noto L :
dove N = k’ e-Ea/RT [A]a
in regime cinetico

## Slide 3
L  [siti totali] (calcolata dalla % in peso di specie attiva, cioè dal «loading»)
L  [siti esposti] (sulla base di misure di chemisorbimento di H2)
N che otteniamo è un valore inferiore al valore vero,
perché probabilmente
il vero valore di L = [siti attivi] << loading o frazione di "siti esposti" !
Se non c’è proporzionalità tra rate e L, potremmo trovarci in regime diffusivo
se poniamo
oppure
r = N • L
regime cinetico
oppure il valore di L scelto non corrisponde ai reali siti attivi!
Problema : “contare” i siti attivi
r = k' [s]
= cost. a T cost.
N
L =

## Slide 4
if the conditions of measurement of the rate are fully described, together with the method of counting sites, a value of TOF can be reproduced in different laboratories, on a different catalyst (e.g., the same metal but a single crystal, or a different materialthe same metal but a single crystal, or a different metal, or a different material. In a theoretical or mechanistic sense, such comparisons are much more incisive than those made with specific or areal rates.).
2) on catalytic samples that differ in the amount of active materials that they contain, values of TOF provide a clear experimental test of the absence of artifacts in the rate measurements as a result of heat and mass transfer.
3) values of TOF measured under identical conditions on samples of a catalytic material exposing different crystallographic planes or containing clusters of different size, indicate the importance or non-importance of crystalline anisotropy, as reflected eventually in the size of clusters. This is useful information in theory and in practice.
4) values of TOF are useful in assessing the potential of new catalytic materials in relation to catalysts in current use.”
M. Boudart, “Turnover Rates in Heterogeneous Catalysis”, Chem. Rev. 1995, 95, 661-666
“…There are many advantages in attempting to report a TOF…

## Slide 5
Se un elettrone si trova in un sistema dove il potenziale è nullo,
l’energia E si ottiene dalla soluzione dell’equazione di Schrödinger
I valori di k (vettore d’onda) sono tutti permessi
con soluzione
La funzione d'onda Ψ assume la forma propria del moto armonico, dove i componenti dell'esponenziale rappresentano un'onda di lunghezza
(3)
(1)
(2)
poiché p = mv = ħk
sostituendo nella (4) si ha
Energia di un elettrone libero
⇒ E assume tutti i valori, cioè l'energia di una particella libera non è quantizzata.
Proprietà elettriche delle superfici
5

## Slide 6
Se l’elettrone si trova in una buca di potenziale uni-dimensionale di dimensione L (es. atomo isolato),
con pareti a potenziale infinito (impenetrabili) e l'interno è a potenziale nullo, dalla soluzione dell’equaz. di Schrödinger, si ottiene la
quantizzazione dei valori del vettore d’onda:
⇒ L'energia apparirà quantizzata in una serie
di livelli con valori proporzionali a n2.
Elettrone in scatola di potenziale (atomo isolato)

## Slide 7
Consideriamo due scatole di potenziale adiacenti, separate da una barriera di potenziale finita (es. due atomi adiacenti)
In queste condizioni (barriera penetrabile), la soluzione dell’equazione di Schrödinger nella regione I porta a un’espressione di k del tipo
- corrisponde al processo di mescolamento di 2 orbitali atomici che fa ottenere 2 orbitali molecolari a diversa energia
Elettrone in buche di potenziale adiacenti, con barriera penetrabile
che sostituiti nell’espressione di E (4), per ogni valore di E° calcolabile per una scatola isolata, se ne ottengono 2, E1 e E2.
E°
E2
E1
7

## Slide 8
Superficie: serie di N scatole di potenziale, poste a distanza “a” e separate da barriere di potenziale finite (N atomi adiacenti!)
⇒ l’elettrone risente di un potenziale periodico.
per N buche (N atomi) si ottengono
«BANDE» di E permesse,
contenenti ciascuna N livelli vicini tra loro in energia
da formare un intervallo continuo; le bande sono separate da valori di energie proibite (GAP).
Elettrone in potenziale periodico di atomi di superficie
Risolvendo l’equazione di Schrödinger, la curva dell’E potenziale, continua per l’elettrone libero,
diventa discontinua nei punti corrispondenti a
np/a, mostrando GAP di valori di energie proibite.
8

## Slide 9
d
The extent of splitting depends on the interatomic separation and begins with the outer most electron shells as they are the first to be perturbed as the atoms coalesce
When a solid is formed, the different split energy levels of electrons come together to form continuous bands of energies (electron energy band)
Se la barriera di potenziale tra i due atomi è infinita, cioè impenetrabile (atomi isolati a d infinita), si ha il caso dell’e- nella scatola (singoli livelli discreti).
Se la barriera è finita (N atomi adiacenti, d interatomica di equilibrio) si hanno bande discrete, la cui larghezza aumenta al diminuire della barriera (e della distanza d).
Se la barriera di potenziale tra gli atomi è nulla, si ricade nel caso dell’e- libero con un continuo di energie permesse (bande sovrapposte)

## Slide 10
E(k) ha proprietà periodiche rispetto al vettore d’onda k
⇒per descriverne l’andamento
si considera la prima zona di Brillouin, cioè quella con k compreso tra –/a e +/a
•Poiché gli elettroni interni risentono essenzialmente del campo del nucleo (originando livelli quindi livelli discreti), la formazione delle bande di energia riguarda soprattutto gli elettroni degli strati più esterni (a più alta E), meno fortemente legati al nucleo;
⇒le proprietà elettriche dei solidi sono determinate dagli elettroni di valenza nella banda più esterna (di VALENZA) e dalla banda di CONDUZIONE (banda vuota più vicina in Energia).

## Slide 11
Banda esterna parzialmente piena  per azione di un campo E si ha comportamento da CONDUTTORE a qualunque T ⇒ METALLO:
- i metalli danno un flusso netto di elettroni per la presenza di livelli vuoti nella stessa banda ad energia vicina
banda di CONDUZIONE posizionata ad E notevolmente più alta: Egap> 0.6 eV
banda di CONDUZIONE posizionata ad E vicina: Egap< 0.6 eV
la differenza tra semi-conduttore e isolante è solo quantitativa (valore di Egap), non qualitativa !
Se N è il numero di atomi della superficie del solido, in ogni banda ho N livelli che possono ospitare al massimo 2N elettroni;
es. Na: conf. elettronica esterna
3s1
⇒ la banda più esterna è occupata solo a metà!!
METALLI
Banda esterna piena  ISOLANTE o SEMI-CONDUTTORE
Il valore più alto di E tra quelli dei livelli occupati (HOMO) nella banda viene chiamato energia di Fermi EF.
ISOLANTI, E SEMICONDUTTORI

## Slide 12: SEMI-CONDUTTORI
a T > 0 K
Il passaggio di elettroni dipende dal valore di Egap rispetto all’energia termica (kBT)
SEMI-CONDUTTORI INTRINSECI
- se Egap ≃ kBT, si ha conduzione generata dal passaggio di alcuni elettroni nella banda di conduzione per eccitazione termica;
- semiconduttori e isolanti non generano flusso di carica (non conducono)
a T = 0 K
applicando un campo elettrico esterno
entrambi si muovono (in direzioni opposte) sotto l’azione di un campo elettrico
n “positive holes”
nella banda di valenza
Egap ≃ kBT
n elettroni nella banda di conduzione

## Slide 13
SEMI-CONDUTTORI ESTRINSECI
- conduzione generata dalla presenza di impurezze
Le impurezze possono occupare posizioni sostituzionali o interstiziali
Esistono due tipi di semi-conduttori estrinseci, che si differenziano per il meccanismo di conduzione:
semi-conduttori di tipo “n”
semi-conduttori di tipo “p”
Germanio, tipico semi-conduttore estrinseco, diventa
semi-conduttore tipo-p o tipo-n a seconda del tipo di drogante

## Slide 14
impurezze in posizione sostituzionale;
Se si ha sostituzione di un atomo di Ge (IV gruppo, 4 e- di valenza)
semi-conduttori di tipo-p
semi-conduttori di tipo-n
il reticolo risulta impoverito di un elettrone in corrispondenza di ciascun atomo di impurezza:
ogni atomo di B introduce un livello accettore di e- nella banda proibita e un e- può passare da Ge a B;
nella banda di valenza si crea una positive hole;
il reticolo ha un e- in eccesso;
ogni P introduce un livello donatore di e- nella banda proibita;
- un elettrone passa dal livello donatore del P alla banda di conduzione del Ge;
 conduzione attraverso le “positive holes”
 conduzione attraverso gli elettroni
Tipico semi-conduttore estrinseco: Germanio
con un atomo di P o As
(V gruppo, 5 e- di valenza)
con un atomo B o Ga o Al
(III gruppo, 3 e- di valenza)
nei semi-conduttori estrinseci, elettroni (nei p) o positive holes (negli n) rimangono localizzati sull’atomo impurezza; solo un tipo di carica può muoversi nel solido;
Banda di conduzione
Banda di valenza
G A P
Banda di conduzione
Banda di valenza
G A P

## Slide 15: Struttura elettronica di ossidi
Tutti gli ossidi dovrebbero comportarsi allo stesso modo, cioè da isolanti. In realtà…
MgO isolante
Gli OSSIDI generalmente sono NON-STECHIOMETRICI:
O in eccesso  vacanze cationiche
O in difetto  vacanze anioniche
Me1-xO Me1+xO
La stechiometria dell’ossido dipende dalla p(O2) usata nella preparazione o da tendenza dell’ossido ad adsorbire O2 (cinetica lenta)
⇒nel reticolo si creano difetti che introducono nuovi livelli energetici nel “band gap”!
NiO
semi-conduttore tipo-p
ZnO
semi-conduttore tipo-n
Es.: MgO
Mg2+ O2- Mg2+ O2- Mg2+ O2-
la banda di valenza (2sp) è piena, perché la struttura esterna di O2- è 2s2 2p6
il valore del GAP (9 eV) è troppo elevato per
essere fornito dall’eccitazione termica
 MgO è ISOLANTE!
PIENA
VUOTA
Egap = 9 eV
La struttura a bande di un ossido è determinata da quella della specie O2- (O2- ha i livelli a E ≫ rispetto a Me2+, i cui orbitali atomici danno poca sovrapposizione e sono a bassa E)

## Slide 16
NiO colore variabile da verde a nero, a seconda di pO2 in fase di preparazione
Ossido di tipo-p (positive holes): ► presenza di vacanze cationiche (O2- in eccesso)
Per ogni vacanza cationica, 2 Ni2+ passano a Ni3+
ZnO
⇒ i livelli di Ni3+ funzionano da accettori, vicini a Ev di O2-, Ni3+ + e- → Ni2+
La conduzione avviene grazie alle positive holes createsi nella banda di valenza
Si ha presenza di Zn0 interstiziale, che introduce livelli donatori di e- vicini a Ec di O2-, passando a Zn+ (grazie alla bassa Ei)
⇒ la conduzione avviene
grazie agli e- che passano
nella banda di conduzione
per effetto termico
Ossido di tipo-n : ► presenza di eccesso di cationi (difetto di O2-)
Ni3+
Ni3+
EV
Ni3+
EC
Ni1-xO
Zn1+xO
EV
Zni
EC

## Slide 17
Correlazione attività catalitica – tipo di semiconduttore
Reazione di decomposizione di N2O su ossidi N2O → N2 + ½ O2
tipo-p
tipo-n
isolanti
Il meccanismo di reazione (redox) può essere scritto in tre passi elementari :
N2O-(ads) → N2(g) + O-(ads)
2 O-(ads) → O2(g) + 2 e-
- trasferimento di e- dal solido al gas
 ossidi di tipo-p funzionano bene perché hanno le positive holes che possono stabilizzare gli elettroni!
N2O(g) + e- → N2O-(ads)
- decomposizione
- desorbimento di O2
per questo step il solido deve possedere specie donatori di e- (tipo-n)
L’andamento osservato viene spiegato con l’ipotesi che lo stadio lento, r.d.s, sia il terzo
per questo step il solido deve possedere specie accettori di e-